****

**Tehničke specifikacije za Egger podloge**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proizvod** | **Silenzio Easy** | **Silenzio Easy SD** | **Silenzio Duo** | **Silenzio Cork** | **Alu flex** |
| **Kategorije podova** | Laminatni pod | Laminatni pod | Laminatni pod | Laminatni pod | Laminat, Comfort, Design GreenTec |
| **Podloga** | drvena/mineralna | mineralna | mineralna | drvena/mineralna | mineralna |
| **Površina** | 15 | 15 | 10 | 10 | 26 |
| **Dimenzije** | 12 x 1,25 | 12 x 1,2 | 8,5 x 1,18 | 10 x 1 | 26 x 1 |
| **Debljina** | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 0.2 |
| **Intenzitet korištenja** | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| **Akustika** | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | 1/5 |
| **Parna brana** | - | DA | DA | - | DA |
| **Podno grijanje** | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 |
| **Tlačna čvrstoća CS [kPa]** | 110 | 110 | 400 | 470 | - |
| **Bolja zaštita od buke koraka ISLam [dB]** | 18 | 18 | 18 | 19 | - |
| **Bolja apsorpcija buke u prostoriji RWS [%]** | 27 | 27 | 38 | - | - |
| **Prikladnost za podno grijanje vrućom vodom R [m2 K/W]** | 0.057 | 0.057 | 0.04 | 0.039 | 0.004 |
| **Zaštita od vlage SD [m]** | - | 100 | 150 | - | 100 |